常温快干高档腻子

摘要：本文主要概述了常温快干高档腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原料 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| A | 混合不饱和聚酯树脂 325目滑石粉 325目熟石膏粉 重质碳酸钙 轻质碳酸钙 石英砂粉 重晶石粉 钛白粉R一902 白炭黑 ’防沉剂 阻聚剂 促进剂 250目空心玻璃床r | 100 85 5 10 7 15 25 5 12 10 O．7 5 15 | 95 80 10 7 5 20 15 8 10 13 0.5 2 12 | 105 90 7 5 10 25 20 10 15 15 1 4 18 | 100 87 8 6 9 18 19 7 13 12 0.6 3 16 | 106 83 6 9 7 22 21 9 14 14 0.8 _3 14 |
| B | 钛白粉R一902 色料 稳定剂 固化剂 | 15 1 0.3 3 | 13 2 0.4 5 | 10 2 0.5 2 | 12 1 0.4 4 | 11 2 0.4 3 |

制备方法：

套组分的制备：

(1)将混合不饱和聚酯树脂与促进剂、阻聚剂在搅拌机中充分混合，得到预混液。

(2)．将自炭黑、防沉剂、轻质碳酸钙先混合均匀，然后在搅拌下逐渐加入到上述预混液中，充分混合，将混合物料转入捏合机中。

(3)向混合物料(2)中加入50％的重质碳酸钙、石英砂粉、重晶石粉、空心玻璃微珠的混合物，在捏合机中捏合30 mln后，再加入剩余的50％上述混合物，充分捏合20 min。

(4)向物料(3)中加入熟石膏粉、钛白粉和滑石粉的预混物，充分捏合40 min。

(5)将混合物料(4)倒人三辊机中进行研磨，研细的浆料经真空脱气设备达到脱气消泡后计量包装即可。

B组分的制备：先将色料加入到固化剂中混合均匀，再加入稳定剂混合，最后加入钛白粉充分混合均匀，经真空脱气设备达到脱气消泡后计量包装即可。

原料配伍   本品由A组分与B组分构成，使用时质量配比范围是A：B一100：(2～4)。

A组分中各原料的质量份配比范围是：混合不饱和聚酯树脂100，325目滑石粉80～90，325目熟石膏粉5～10,重质碳酸钙。5～10，轻质碳酸钙5～10，石英砂粉15～25，重晶石粉15～2-5，钛白粉R一902为5～10，白炭黑l0～15，防沉剂l0～15，阻聚剂0．5～1，促进剂2～5，250目空心玻璃微珠15～25。

B组分中各原料的质量份配比范围是：钛白粉R一902为10～15，色料1～2，稳定剂0．3～O．5，固化剂2～5。

所述混合不饱和聚酯树脂由以下树脂中的2～5种任意组合而成，质量份配比如下：l96型20，306型5，N318型15，N320-1型10，188型地ll8型20。

防沉剂可以是气相法SiO2。

阻聚剂是由对苯二酚或对叔丁基邻苯二酸或邻苯三酚或2，6一二叔丁基甲酚或四氯苯醌或对苯醌，联苯组成。

促进剂可以是环烷酸钴或N，N一二甲基苯胺或异辛酸钴。

色料可以是深铬黄或汉沙黄。

稳定剂可以是山梨糖醇油酸酯乳化剂s一80。

固化剂可以是过氧化环己酮或过氧化甲乙酮或过氧化苯甲酰。

产品应用  本品可作为机床、仪表、造船、汽车、飞机制造业所需材料中的打底涂层材料.

使用方法：A组分为灰色浆料，8组分为乳白色或黄色浆料，将A与B按比例混合均匀即可使用。根据一年四季的气候和使用环境温度湿度以及各方面操作条件来确定具体的比例，调整产品的干燥时间。

产品特性   本品具有以下优点：

(1)干燥时间短(初固化时间15～25 min)，收缩率极低，涂层均匀，流平性好。

(2)固体含量≥96％，达到国标，为无溶剂腻子，干燥快，强度高，无毒、不腐蚀，安全可靠，符合环保要求。

(3)柔韧性好，涂层不易开裂，耐冲击性好。

(4)打磨性优异。

(5)刷涂性能优异，刮涂无障碍，不回卷，流平性好，触变性好，而且被刮涂韵基材不受位置的限制，不会流挂。

(6)耐热水性好。

(7)耐油、耐温性好。在机油、汽油等溶剂介质中浸泡24 h，不起泡、不脱落、不开裂、性能稳定；当温度达到ll0～120。C时，连续烘烤6 h，无开裂、不起泡、不膨胀。