常温快干聚酯腻子

摘要：本文主要概述了常温快干聚酯腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 原 子 灰 基 料 | 196型不饱和树脂 环烷酸钻 石蜡苯乙烯溶液 填料I | 28 0.3 0.03 71.67 | 29 0.3 0．O3 70.67 |
| 固 化 剂 | 过氧化环已酮 丙酮 黄色染料 _填料Ⅱ | 72 0.6 0.06 27.34 | 70 0.6 0.04 2 9.36 |

其中填料组成为：

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 填料I | 老粉i 轻质碳酸钙 凸凹棒土 滑石粉 硅藻土 石膏 | 88 8 4 —— | 76.4 l9.8 3.8 |
| 填料Ⅱ | 白炭黑 轻质碳酸钙 | 91.4 8.6 | 88．6 11.4 |

制备方法

(1)原子灰基料的制备：将l96型不饱和树脂、环烷酸钴、石蜡苯乙烯溶液搅拌均匀后，再加入填料工，搅拌均匀包装即可。

(2)固化剂的制备：将过氧化环己酮、丙酮、黄色染料搅拌均匀后，再加入填料Ⅱ，搅拌均匀包装即可。

原料配伍  本品由原子灰基料与固化剂组成，使用时两部分的质量配比是：原子灰基料：固化剂一l00：(0．5～2．5)。

(1)原子灰基料中各组分质量份配比范围是：l96型不饱和树脂26～30，环烷酸钴0．1～1，石蜡苯乙烯溶液0．ol～O。1，填料I 68．9√73．89。

以上所述填料分为两类，具体成分及质量配比如下：

①老粉85一：93，轻质碳酸钙5～10，凸凹棒土2～5。

②滑石粉75～80，硅藻土l5—23，石膏2—5。  ～

(2)固化剂中各组分质量份配比范围是：过氧化环己酮70～80，

丙酮0.2～l，黄色染料0．O2～O．08，填料11 18．92～29．78。

以上所述填料的成分及质量份配比如下：白炭黑88～93，轻质碳酸钙7～12。

产品应用  本品可广泛用于汽车、冰箱、仪器、仪表等金属表面涂补或装修，也可作为建筑物内、外墙壁与四周和地面的补漏、补洞、嵌缝和粘结等速效粘合剂。

使用时，将原子灰基料与固化剂按比例搅拌均匀即可。

产品特性  本品原料易得，生产设备及工艺简单，能耗少，成本低，使用方便；腻子附着力强，干固时间短，表面极易打磨，且与作业面结合力很强，不易剥落、不开裂，耐冲击。