常温快干双组分腻子

摘要：本文主要概述了常温快干双组分腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
|  | 不饱和聚酯树脂 | 32 | 32 |
| 甲 | 促进剂 | 环烷酸钴 二甲基苯胺 | 1.5 | 1.5 |
|  | 填料 | 滑石粉 立德粉 | 40 26.5 | 40 26.5 |
|  | 引发剂 | 过氧化环芑酮 过氧化苯甲酰 | 92 | 92 |
| 乙 | 气相白炭黑 碱性染料(碱性黄) | 7.6 0.4 | 7.6 0.4 |

制备方法

(1)在不饱和聚酯树脂中加入促进剂(环烷酸钴或二甲基苯胺)，经人工或机械(如卧式拌和机)充分搅拌均匀后，再加入滑石粉和立德粉，继续搅拌均匀后，即触碍甲组分腻子基料，兽丁包装即可，

(2)将引发剂(过氧化环己酮或过氧化苯胃酰)加入气相白炭黑和碱性染料，经人工或机械充分搅拌均匀，即制得乙组分固化剂，单一包装即可。

原料配伍  本品庙甲组分和乙组分构成，使用时的质量配比范围是甲：乙=l00：(1～5)。

甲组分(腻子基料)中各原料的质量份配比范围是：不饱和聚酯树脂20～50，促进剂0．5～3，填料47---77。

乙组分(固化剂)中各原料韵质量份配比范围是：引发剂80～95，气相白炭黑4～19，碱性染料0．1～1。

甲组分所用填料中各组分质量份配比范镯如下：。滑石粉45～65，立德粉35～55。

促进剂可以是环烷酸钴或二甲基苯胺。

引发剂可以是过氧化环己酮或过氧化苯甲酰或过氧化甲乙酮。

产品应用  本品广泛适用于金属或非金属表面的涂补或装修。

使用时，按一定比例(实例l#、2#为甲：乙＝100：2)在甲组分中加入乙组分，经人工搅拌均匀即可。

产品特性   本品生产设备要求低，能耗少，生产过程无三废排放，符合环保要求，使用方便，涂层固化时间短，易打磨，不开裂，结合力强。