弹性乳液腻子

摘要：本文主要概述了弹性乳液腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

1．自交链丙烯酸弹性乳液。

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | A | B | C |
| 丙烯腈 | 7.5 | 8 | 7 |
| 不饱和 羧酸酯 | 丙烯酸或甲基丙烯酸 甲基丙烯酸 甲基丙烯酸甲酯 丙烯酸甲酯 丙烯酸乙酯 丙烯酸丁酯 丙烯酸2一乙基己酯 N一羟甲基丙烯酸酰胺 | —— 2.5 15 — —— 16 9 1 | —— I 2 —— 13 11 15 —— 1 | 1.5 —— 5 8 —— 18.5 —— l |
| 表面 活性剂 | 辛基酚聚氧乙烯醚 磺基琥珀酸聚氧乙烯醚壬基酚钠盐 烷墓酚聚氧乙烯醚磷酸酯 烷基酚聚氧乙烯醚硫酸铵 | 0.3 1.5 | —— 2.5 | 一 一 _ 2 |
| 引发剂 | 过硫酸铵 过硫酸钾 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

| 原 料 | 配比(质量份 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | G |
| 乙烯基硅烷 丙烯酰氧基硅烷 叔硪酸乙烯酯 去离子水 | 1 47 | 1 46 | 一 1.5 10 46 |

2．骨料。

|  | 质量(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 42#自水泥 250～400目双飞粉 滑石粉 | 25 42 8 | 30 48 12 |
| 助剂 | 熟胶粉 纤维素醚 | 1 | 1 |

3．外墙用腻子。

|  | 质量（质量份) |
| --- | --- |
| 原料 | 1# | 2# |
| 自交链丙烯酸弹性乳液 骨料 | 25 75 | 9 91 |

制备方法

(1)自交链丙烯酸弹性乳液的制备。

乳液A：丙烯腈、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸2一乙基己酯、N一羟甲基丙烯酸酰胺和乙烯基硅烷，在磺基琥珀酸聚氧乙烯醚壬基酚钠盐和辛基酚聚氧乙烯醚及过硫酸铵的去离子水溶液中，于78一80℃共聚3~4 h，即得。

乳液B：丙烯腈、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、N一羟甲基丙烯酸酰胺和乙烯基硅烷，在烷基酚聚氧乙烯醚磷酸酯和磺基琥珀酸聚氧乙烯醚壬基酚钠盐及过硫酸铵的去离子水溶液中，于80～82℃共聚4～5 h，即得。

乳液C：丙烯腈、丙烯酸或甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯、叔碳酸乙烯酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、N一羟甲基丙烯酸酰胺和丙烯酰氧基硅烷，在烷基酚聚氧乙烯醚硫酸铵和过硫酸钾的去离子水溶液中，于80～85℃共聚4 h，即得。

(2)骨料的制备：将4258白水泥、250～400目双飞粉、滑石粉、助剂混合均匀即可。

(3)腻子的制备：将自交链丙烯酸弹性乳液与骨料充分混合均匀，根据需要适量添加水，随配随用，配制好的腻子应在4 h内用完。

原料配伍  本品中各组分质量份配比范围是：自交链丙烯酸弹性乳液8～30，骨料70～92。

自交链丙烯酸弹性乳液中各组分质量份配比范围是：丙烯腈6～16，叔碳酸乙烯酯O～20，多种不饱和羧酸酯20～45，可聚合有机硅单体0．1～10，表面活性剂0．5～3，游离基引发剂0．1～0．5，去离子水42～54。

所述表面活性剂为阴离子C8～C9烷基酚聚氧乙烯醚(n=3～10)磷酸酯或其T-酸亚硫酸钠，或其硫酸铵。C8～C9烷基酚也可以用脂肪醇代替。

骨料中各组分质量份配比范围是：水泥(包括白水泥)25～35，重质碳酸钙粉、水磨石粉、双飞粉或(和)轻质碳酸钙粉48～70，滑石粉8～18，助剂0．5～5。

所述助剂包括明胶、海藻酸钠、纤维素醚及其衍生物，例如熟胶粉、改性淀耢、羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素等。

产品应用   本品甩于建筑内、外墙装修刮涂。

施工时，可用机械或手工刮涂，涂层l．5～2 mm，待表面干后(一般为l～3 h，受气温影响)即可打磨，必要时，可再薄薄刮涂一遍，使涂层更为平整。

产品特性   本品附着力好，耐水、耐碱性优异，涂层具有弹性，不龟裂，能大大延长内、外墙装饰面漆的寿命，并且本品不含甲醛、无毒、无臭，符合环保要求。