多功能刮墙腻子粉

摘要：本文主要概述了多功能刮墙腻子粉的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 滑石粉 重质碳酸钙 膨润土 绢云母粉 瓷化钙粉 OK粉 植物龙胶粉 瓜尔豆胶 羟乙基纤维素 | 15 53 3.5 3 15 6.5 2.5 1 0.5 | 20 60 4.5 3,8 l8.8 7,5 3.8 1.8 1.2 |

制备方法  将以上各组分放人全封闭式混合机内搅拌均匀，即

可制得白色粉状成品，用编织袋包装，保存期为12个月以上。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：滑石粉l5~20，重质碳酸钙50～60，膨润土3～6，绢云母粉2～5，瓷化钙粉10～20，OK粉5～8，植物龙胶粉2～4，瓜尔豆胶1～2，羟乙基纤维素1～1．5。

滑石粉为填充料，增加刮涂的流平性；重质碳酸钙为填充料；膨润土起增稠、防沉降、防水、防龟裂、抗老化、防冻及粘合辅助作用；绢云母粉起耐水洗、抗紫外线作用；瓷化钙粉可以增加腻子的强度，并可抑制脱粉；0K粉起防水作用；植物龙胶粉起增稠、粘合作用；瓜尔豆胶起增稠作用；羟乙基纤维素起粘合、防霉、防水j耐打磨、防脱落、增加刮涂流平性的作用。

产品应用   本品为建筑物用刮墙腻子，适用于内外墙表层刮涂，可将墙面基层找平。

使用时只需用冷水将腻子粉调拌成膏状即可批墙。

产品特性   本品综合性能优良，具有附着力强、流平性好、不卷皮、耐候性好等优点，使用寿命长,无毒无害，无污染，无放射性，加工、储运及施工方便，市场前景广阔。