防病负离子腻子

摘要：本文主要概述了防病负离子腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 重质碳酸钙 | 100 | 100 | 100 |
| 熟淀粉 化学浆糊 加工助剂 防霉剂 保湿耕 活性宝石 分散剂 长效抗菌剂 | a一淀粉 CMC粘合剂 乳化机械油 2一正产异噻唑啉酮 MC羟乙基纤维素 电气石粉 硬脂酸钙 有机硅四级氨硅酮 | 7 6 0.3 0.1 0.05 0.5 0.2 1 | 15 15 0.5 0.3 0.1 2 0.5 2 | 20 30 0.8 0.5 0.3 5 0．8 3 |

制备方法

(1)将重质碳酸钙、a一淀粉和CMC粘合剂粗混合。

(2)向物料(1)中加入乳化机械油、2一正产异噻唑啉酮、MC羟乙基纤维素、电气石粉、硬脂酸钙、有机硅四级氨硅酮缓慢混合，检验、包装即得成品。

原料配伍  本品中各组分质量份配比范围是：重质碳酸钙100，熟淀粉7,-一20，化学糨糊6—30，加工助剂0．3---0．8，防霉剂0．1～0．5，保湿剂0.05一0．3，活性宝石0.5～5，分散剂0．2 ~0.8，长效抗菌剂l～3。

重质碳酸钙的粒度为325～800目；熟淀粉为a一淀粉。化学糨糊为CMC粘合剂。加工助剂为乳化机械浊。防霉剂为2一正产异噻唑啉酮。保湿裁为MC羟乙基纤维素。活牲宝石为电气石粉。分散剂为硬脂酸钙、硬脂酸锌或硬脂酸鲳。长效抗菌剂为有机硅四级氨硅酮。

产品应用   本品为内墙腻予粉。

产品特性  本品根据现有的内墙腻子粉技术，除添加重质碳酸钙等基本材料外，另外添加经高科技深加工的电气石，使腻子粉具有杀菌、抗病毒功能，恒久自动释放负离子，高效清新室内空气，吸附室内的有害物质(如甲醛、甲苯等)，从而在根本上清除家庭不良建筑综

合征和现代空调症，对人体健康极为有利。