防辐射环保建筑腻子

摘要：本文主要概述了防辐射环保建筑腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

1．建筑腻子用防氡防辐射基元材料。

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 改性重晶石粉 高铝水泥 沸石粉 石灰 石膏 白水泥 | 30 10 25 10 5 20 | 25 8 30 8 4 25 | 48 15 20 5 2 10 |

2．生态型防氡防辐射环保建筑腻子。

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 胶水 基料滑石粉 建筑腻子用防氡防辐射基元材料 | 20 60 20 | 25 50 25 | 30 40 30 |

3．建筑涂料用防氡防辐射基元材料。

|  | 配比(质量份)， |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 立德粉 硫酸钡 超细丙烯酸乳液 | 20 30 50 | 35 28 37 | 40 25 35 |

4．防氡防辐射建筑涂料。

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 建筑涂料用防氡防辐射基元材料 颜填料 乳液 助剂 | 25 40 34.7 0.3 | 30 45 24.5 0.5 | 45 25 29.4 0.6 |

制备方法

1．生态型防氡防辐射环保建筑腻子的制备方法。

(1)将重晶石经改性处理后，白度在80％～95％。

(2)将滑石基料及改性重晶石、高铝水泥、沸石、石灰、石膏、白水泥在120～130℃下烘干。

(3)将烘干后的物料进行粉碎，基料滑石粉碎到150～200目，改性重晶石、高铝水泥、沸石、石灰、石膏、白水泥各自粉碎至500～1 800目。

(4)将粉碎后的改性重晶石粉、高铝水泥、沸石粉、石灰、石膏、白水泥进行配比混合制得建筑腻子用防氡防辐射基元材料。

(5)向建筑腻子用防氡防辐射基元材料(4)中加入滑石粉基料，搅拌均匀后加入熬制好的胶水，再共同搅拌至混合均匀，即得。

2．防氡防辐射建筑涂料的制备方法。

(1)将立德粉、硫酸钡加工至0．001～10um，采用50～300nm的超细丙烯酸乳液进行配制得建筑涂料用防氡防辐射基元材料。

(2)将建筑涂料用防氡防辐射基元材料(1)与颜填料、乳液和助剂混合即可。

原料配伍

(1)生态型防氡防辐射环保建筑腻子中各组分质量份配比范围

是：胶水l5～40，基料滑石粉40～70，建筑腻子用防氡防辐射基元材料3～40。

所述建筑腻子用防氡防辐射基元材料中各组分质量份配比范围是：改性重晶石粉l0～70，高铝水泥1～15，沸石粉25～35，石灰1～12，石膏1～5，白水泥3～30。

(2)防氡防辐射建筑涂料中各组分质量份配比范围是：颜填料25～60，乳液15～45，助剂0．3～0.6，建筑涂料用防氡防辐射基元材料3～45。

所述建筑涂料用防氡防辐射基元材料中各组分质量份配比范围是：立德粉3～50，硫酸钡3～50，超细丙烯酸乳液8～60。

产品应用   本环保建筑腻子及其涂料复合体的应用领域如下：可用于吸收或屏蔽建筑材料和建筑工程中析出的氡；住宅基础下岩石(土壤)中析出的氡；室外空气中进入室内的氡；各种天然气、煤气、水、管道等生活用品中释放的氡。同时，可用于各种需要屏蔽放射性辐射的环境中。还可用于需抑制细菌生长的居室环境。

产品特性  本环保建筑腻子及其涂料复合体具有防氡防辐射功能，通过超纽乳液和超细颜填料的屏蔽作用，可极为有效地减弱放射性辐射，并通过依靠该生态型防氡防辐射环保建筑腻子及其涂料复合体中的轻元素对中子的吸收和重元素对y射线和X射线的吸收，达到有效吸收建筑材料本身所放出的放射线和氡，防氡防辐射性能优良。

制备工艺  简单，使用效果显著，而且由于石灰组分的存在，使得生态型防氡防辐射环保建筑腻子及其涂料复合体还具有适度的抗菌功能，更加有利于改善居室环境和保护人体健康。