防腐腻子

摘要：本文主要概述了防腐腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |  |
| --- | --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 天然 铁红 | 含Fez03 90％，细度为350目 含Fe203 90％，细度≥350目 | 66 — | — 66 |
| 氯磺化聚乙烯 聚苯乙烯(泡沫或ABS)成膜物质 树脂 醋酸乙酯 松节油 二甲苯 | 1 8 1 1 23 — | 1 8 1 1 5.5 17.5 |

制备方法

(1)先以溶剂(二甲苯、松节油或两种混合均可)溶解氯磺化聚乙烯、树脂，边加料边搅拌，得乳白色黏稠状液体，时间约5 h。

(2)再以溶剂溶解聚苯乙烯(泡沫塑料或AKS)成膜物质，得胶状液体。

(3)将液体(1)和(2)混合，然后在不断搅拌下加入天然铁红等其他原料，得黏稠状固体，无散热现象，产生大量气泡，继续搅拌即得成品，放置30 min即可使用。

原料配伍．本品中各组分质量份配比范围是：氯磺化聚乙烯l～2，聚苯乙烯(泡沫塑料或ABS)成膜物质8～9，树脂1～1．5，醋酸乙酯0．5～1，天然铁红63～66，松节油或二甲苯l0～25。

除以上组分外，另加入滑石粉1～3，可以改进腻子的滑度；用200#溶剂油20～35可相应减少二甲苯、松节油的用量。

所述天然铁红含Fe。O3 70％以上，细度为325～400目。

产品应用   本品适用于涂覆黑色金属凹凸不平处及钉眼接缝处，起打底防腐作用，是代替聚酯腻子等其他腻子的理想产品。

产品特性   本品原料易得，工艺简单易掌握，对设备要求不高，用搅拌机和胶体磨即可投入批量生产，免去了生产其他腻子所需的熬制和冷却树脂的过程，有利于节省能源，降低成本；本品于燥快，易打磨，耐候性好，附着力强，防辐射，耐酸、碱及盐水，耐高、低温，便于施工。