负离子腻子

摘要：本文主要概述了负离子腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
| 可分散聚乙烯醇 可分散胶粉 表面活性剂 活性二氧化硅 二水石膏 滑石粉 羟乙基纤维素 重质碳酸钙 氢氧化钙 负离子矿粉 | 0.5 0.1 0.05 0.1 0.05 5 0.4 87.8 4 2 | 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 6 0.5 84 5 3 | 1 0.5 0.3 0.4 0.4 20 0.8 64.6 8 4 |

制备方法   将上述各种材料用混料机进行复混，为了使混合效果好，可以采用双螺旋复混机进行复混，混合时间一般在30 min左右。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：可分散聚乙烯醇0．5～1，可分散胶粉0．1～0．5，表面活性剂0．O5～O．3，活性二氧化硅0．1～0.4，二水石膏0．05～0．4，滑石粉5～20，羟乙基纤维素0．4～0．8，重质碳酸钙60～90，氢氧化钙4～8，负离子矿粉2～4。

产品应用   本品可涂抹在墙体上，用于去除室内装修材料和家具中释放的甲醛、苯、氨、氮氧化物NQ等有害气体及其异味。可广泛用于混凝土墙面、水泥砂浆面及石膏板等基层腻子处理。

使用前，先按负离子腻子与水的质量比为l：(0．3～o．4)的比例搅拌均匀。使用时，首先确保基层含水率在15％2E右，如果是干燥的基层，需要用水湿润，手触摸基层有湿润感即可；其次用石膏腻子和耐水腻子将基层找平；最后再批刮混合有水的负离子腻子，厚度在0．7～1 mm为宜。

产品特性   本品主要具有以下优点：

(1)持续释放羟基负离子，通过物理吸附、化学分解和电性中和等综合作用，去除有害气体及异味，不仅过滤掉从墙体散发出来的有害物质，而且其发出的远红外线使人体有舒适的感觉，提高人体免疫力。

(2)耐水性能好，粘结强度高，柔韧性好，不开裂，不掉粉，使用时不需添加任何胶，方便快捷，适用广泛。