高分子聚合物腻子胶

摘要：本文主要概述了高分子聚合物腻子胶的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 水 羟乙基纤维素 丙烯酸丁酯 醋酸乙烯 过硫酸铵 乳化剂 助剂 | 91.7 1.5 2.3 4 0.1 0.2 0.2 |

制备方法

(1)将部分乳化剂及丙烯酸丁酯加入水中，搅拌均匀。

(2)在反应釜中，将羟乙基纤维素及剩余的乳化剂加入水中，温度控制在90℃，搅拌均匀。

(3)当温度下降至80℃时，加入物料(1)，同时滴加醋酸乙烯和过硫酸铵，为使其充分反应，使聚合物的颗粒尺寸控制在0．2～0．8um，滴加时间控制在2 h。

(4)当温度降至60℃时加入助剂，当温度降至40℃时即得成品(成品中固体含量在8％左右)。

原料配伍  本品中各组分质量份配比范围是：水91．7，羟乙基纤维素1．5，丙烯酸丁酯2．3，醋酸乙烯4，过硫酸铵0．1，乳化剂0．2，助剂0．2。

产品应用  本品为建筑装饰材料。

产品特性   本品性能优良，韧性好，不易脆裂及形成裂缝；弹性好、硬度高，易于打磨，施工方便；耐水性好，不易受潮，耐候性好，受温度影响小；黏度高，附着力强，不易起壳，干燥时间短，有利于加快施工进度；不含甲醛等有害物质，对人体无不良影响，符合环保要求。