高强快干腻子

摘要：本文主要概述了高强快干腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性、制备工艺等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |  |
| --- | --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |  |
|  | 粘结剂 | 气干型不饱和聚酯树脂 | 35 | 30 | 40 |  |
| 原 子 | 促进剂 | 异辛酸钴 复合环烷酸钴 | 0.8 | —— 0.6 | 1 — |  |
| 灰 | 助促剂 | 二甲基苯胺 | 0.05 | 0．O2 | 0.05 |  |
| 基 料 | 阻聚剂 | 对苯二酚 特丁基邻苯二酚 | 0．O2 —— | —— 0.01 | 0．Ol —— |  |
|  | 防沉消光触变剂 | 白炭黑 | 0.3 | 1.5 | 2 |  |

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# |
|  | 增黏剂 | 钛白粉 | l | 1 | 2.5 |
| 源 孑 灰 | 填料滑石粉 | 325目滑石粉 400目滑石粉 325目：400目一6：1 325目：400目一2：1 | 38.63 20 一 — | 56.67 | —— —— —— 47.14 |
| 蠢 | 着色剂 | 氧化铁黑 群青 | 0,2 —— | 0.2 —— | —— 0.3 |
|  | 600目硅质粉末经钛酸酯包覆成的疏松剂 800目疏松剂 | 4 —— | ～ 10 | 7 —— |
| 震 | 固化剂 | 过氧化环己酮 过氧化甲乙酮 过氧化苯甲酰 | 8 —— —— | —— 75 —— | 70 —— 10 |
| 剂 | 溶剂 | 丙酮 甲苯 | 0.1 —— | —— 2 | 1 —— |
| ÷ | 着色剂 | 耐晒黄 | 1.2 | 11 | 12 |
| 》 | 填料 | 白炭黑 | 0.7 | 12 | 7 |

制备方法(以1#为例)

(1)原子灰基料：将气干型不饱和聚酯树脂液加入混料机内，开动搅拌，分别加入异辛酸钴、二甲基苯胺，搅拌10 min后，边搅拌边加入对苯二酚、钛白粉、白炭黑、疏松剂、氧化铁黑，加完后继续搅拌15 min，最后加入325目滑石粉和400目滑石粉，混合均匀后，转入三辊机辊压l～2次即为原子灰基料成品。

(2)固化剂：在装有搅拌器的搪瓷容器内，首先加入过氧化环己酮、丙酮，搅拌10 min后，加入耐晒黄、自炭黑，混合均匀后即为固化剂成品。

原料配伍本品由原子灰基料和固化剂双组分构成，使用时的

质量份配比范围是原子灰基料：固化剂一l00：(0．5～2．5)。

(1)原子灰基料组分中各原料的质量份配比范围是：粘结剂30～40，促进剂0．5～3，助促剂0．Ol～0.3，防沉消光触变剂0．3～5，阻聚剂0．01～0：1，增黏剂0．5～3，疏松剂5～10，填料40～70，着色剂0．1～0.3。

粘结剂是指气干型不饱和聚酯树脂。促进剂可以是异辛酸钻、复合环烷酸钻中的一种。助促剂是指二甲基苯胺。阻聚剂可以是对苯二酚或特丁基邻苯二酚。防沉消光触变剂是指白炭黑。增黏剂是指钛白粉。疏松剂粒度>600目，可以是偶联剂钛酸酯包覆的硅质粉末。填料为粒度325目与400目的滑石粉，配比是325目：400目一(2～6)：1。着色剂可以是氧化铁黑或群青中的一种。

(2)固化剂组分中各原料的质量份配比范围是：固化剂75～80，溶剂l～2，着色剂l0～12，填料6～12。

固化剂可以是过氧化环己酮、过氧化甲乙酮、过氧化苯甲酰中的一种或两种。溶剂可以是丙酮或甲苯。着色剂是指耐晒黄。填料是指白炭黑。本品的最佳组分及质量配比范围如下：

原子灰基料：气干型不饱和聚酯树脂35，异辛酸钴0．8，二甲基苯胺0．05，白炭黑0．3，对苯二酚0．02，钛白粉l，600目疏松剂4，325目：400目为6：1的滑石粉56．63，氧化铁黑0．2。

固化剂：过氧化环己酮80，丙酮1，耐晒黄l2，白炭黑7。

产品应用本品适用于汽车、机床、家具等金属或非金属表面的涂补装修。

产品特性本品主要具有以下优点：

(1)采用包覆硅质疏松剂并与不同粒度填料匹配之后，有效地提高了腻子固化后的硬度与韧性，同时改善了打磨性能。

(2)其腻子固化后的强度、附着力好。