高强增白腻子

摘要：本文主要概述了高强增白腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 白石膏粉 滑石粉 大白粉 纤维素 淀粉 柠檬酸 | 200 137.5 150 25 11.3 0.75 |

制备方法  将石膏粉、滑石粉和大白粉三种料的l／2投入到滚桶中，再加入纤维素、淀粉和柠檬酸，然后再加入其余l／2的石膏粉、滑石粉和大白粉，搅拌30 min，制得粉状产品，密封包装即可。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：白石膏粉300~500，滑石粉250～300，大白粉200～450，纤维素20～25，淀粉10～12．5，柠檬酸0．5～1。

所述大白粉应符合以下技术要求：

感官指标：粗细均匀，颜色一致；

细度：320目筛平均通过率为90％；

白度：80．1(蓝光白度)；

水分：小于0．1％；

碳酸钙含量：不小于30％；

碳酸镁含量：不小于30％。

大自粉的储存应注意以下事项：

(1)储存场所：一般入库储存，露天或堆棚只适宜短期存放。

(2)储存条件：库存大白粉应注意开窗通风；露天存放，底部应垫隔潮板，顶部遮盖雨篷。

(3)储存方式：小包装袋一律平卧堆放，层高以15～20袋为适宜；吨包装集装袋，一律单层立放。

(4)储存期限：6个月。

产品应用   本品广泛用于混凝土内墙、顶板以及纸面石膏板面层找平，并可作为各种粉饰(包括粘贴壁纸、壁布)基层材料。

产品特性   本品原料易得，工艺简单，白度均匀，粘结强度高(达到0．7 MPa)，施工省时省力，干燥时间为1 h，不打卷、不龟裂。