隔热保温防火腻子(2)

摘要：本文主要概述了隔热保温防火腻子(2) 的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 聚合物粉末24—88P(科莱恩) 五溴甲苯 多聚磷酸铵(聚合度>1 000) 三聚氰胺 二季戊四醇 固态溴氯化石蜡 Sb203 Ti02 800目钠基膨润土 300目空心微珠 400目绢云母粉 Al(0H)3 250目滑石粉 防龟裂剂Loxanol P(Cognis) 分散剂Hydropalat 760(Cognis) 消泡剂Dehydran l922(Cognis) 甲基纤维素醚(拜耳) | 12 l 20 5 8 0.5 3.5 4 10 13 10 lO 7 0.8 0.3 0.2 0.5 |

制备方法   将以上各组分烘干后用捏合搅拌机充分搅拌l5～30 min，混合均匀，用防潮包装袋包装即为成品。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：聚合物粉末8～20，发泡剂6～20，成碳剂5～15，成碳催化剂l5～30，填料30～70，保水剂0．3～0．5，防龟裂剂0～1．5，分散剂0．1～0．5，消泡剂0．1～1。

聚合物粉末可以是丙烯酸酯类、醋酸乙烯酯类、聚乙烯醇类的弹性或非弹性共聚物乳液干粉，如纯丙、苯丙以及醋丙、醋叔等弹性或非弹性乳液干粉基料等。

发泡剂可以是三聚氰胺、五溴甲苯、固态溴氯化石蜡和聚磷酸铵。

成碳剂可以是季戊四醇、二季戊四醇和淀粉。

成碳催化剂可以是聚磷酸铵或聚酰胺。

填料为空心微珠(隔热保温作用，规格为0．2～400um的特殊加工的轻质非金属多功能材料，主要成分为si02和Al203)，同时混配的可选二氧化钛、氢氧化铝、三氧化二锑、白炭黑、250～800目绢云母粉、250～800目蒙脱石类钠基膨润土，250～400目滑石粉等。

抗龟裂剂、分散剂、消泡剂为德国科宁公司生产的水性涂料所用助剂。

保水剂是分子量在15 000～40 000的甲基纤维素类产品。

产品应用   本品用于墙体建筑装饰，特别适用于消防要求的墙体、木材以及钢材上的与乳胶漆相配套的腻子粉。

使用方法：施工现场在腻子粉中以质量比掺入40％的水，用机器或人工混合搅拌均匀，调整到适当黏度即可进行批刮。

产品特性本品具有膨胀防火、隔热保温等功能特性，还具有环保无污染、厚质、快干、易打磨、附着力强、耐水抗渗、流动性好等优点；成品为单组分粉末形态，运输及使用方便。