隔热保温防霉腻子

摘要：本文主要概述了隔热保温防霉腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 水 50％固含苯丙乳液 50％固含醋酸乙烯酯乳液 润湿剂Hydropalat 436(Cognis) 消泡剂Fomaster 50(Cognis) 抗龟裂剂Loxanol 842DP／6(Cognis) pH缓冲剂AMP一95(ANGUS) 钙质膨润土 800目空心微珠 200目空心微珠 1 250目空心微珠 100目重质碳酸钙 250目重质碳酸钙 250目滑石粉 防霉剂Nopcocide SN一21 5(Cognis) 防霉剂Nopcocide N一54一D(Cognis) 羟乙基纤维素HBR250的2％水溶液 | 3 25 — 0.1 0.1 0.6 0.1 — 8 12 — 30 — 10 0.1 1 10 | 13 — 8 0.1 0.2 0.7 0.05 0.5 — 10 5 — 39 15 0.05 0.5 7 |

制备方法   在搅拌釜中先将乳液(高分子聚合物)在搅拌的条件下加入到水中，同时将防霉剂、pH缓冲剂等助剂加入，然后加A重质碳酸钙粉、滑石粉和空心微珠，用于内墙时加入膨润土。当体系黏度较大时，可先加入一半量的纤维素水溶液，然后将填充料加人，当填充料全部加入后，再将剩余的纤维素水溶液加入，接着高速分散均匀，即得成品。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：水l0～20，有机高分子聚合物8～30，润湿剂0．1～0．3，消泡剂0．1～0．4，抗龟裂剂0.2～2，防霉剂0．5～3，空心微珠10～30，保水剂5～20，膨润土0～2，重质碳酸钙l0一30，滑石粉5～15，pH缓冲剂0．O5～0.3。

有机高分子聚合物是固含量在45％～60％，最低成膜温度在0～10。C的丙烯酸酯或醋酸乙烯酯为主的共聚物乳液，这些共聚物乳液可以是丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯为主的共聚物弹性乳液，也可以选用纯丙、苯丙等乳液。

抗龟裂剂、分散剂、消泡剂、防霉剂均为德国科宁公司生产的水性涂料所用助剂。

填料由100～400目的重质碳酸钙、l20～400目的滑石粉、250~400目的钙质膨润土组成。

空心微珠规格为0．2～400 um的特殊加工的轻质非金属多功能材料，主要成分为Si02和Al203。

保水剂是羟乙基纤维素的水溶液。

pH缓冲剂可以选用2一氨基一2一甲基一l一丙醇或纯碱(Na2C03)。

产品应用   本品为功能性建筑装饰涂料，具体用于内外墙打底及刮大白。

产品特性   本品提高了成品的固含量，同时添加了具有隔热保温作用的空心微珠和具有协同作用的防腐防霉剂，匹配了高质量的添加剂，使得生产出的腻子可以保证足够的一次批刮厚度，同时还增强了墙体的隔热保温作用，有效地防止腻子层开裂，并能阻止墙体因受潮

而产生的霉变，进而减少了涂层开裂的几率，改善了涂装系统的质量。