隔热保温抗裂腻子(1)

摘要：本文主要概述了隔热保温抗裂腻子(1) 的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| A | 水 有机高分子聚合物乳液CM一201 润湿剂436(Cognis) 消泡剂Fomaster 50(Cognis) 抗龟裂剂Loxanol 842DP／6(Cognis) | 24 15 0.2 0.2 0.8 |

制备方法

A组分的制备：在搅拌釜中，先将高分子聚合物乳液在搅拌条件下加入到水中，同时加入各类助剂(润湿剂、消泡剂、抗龟裂剂)，然后搅拌均匀即可。

B组分的制备：将空心微珠、重质碳酸钙粉、石英粉、硅灰石粉、425#白水泥以及甲基纤维素醚、增强纤维(聚丙烯腈纤维)在捏合搅拌机混合均匀即可。

原料配伍   本品由A组分和B组分构成，A：B=1 2(1．1～1．6)。

A组分中各原料的质量份配比范围是：水50。65，有机高分子聚合物35～45，润湿剂0．3～O．6，消泡剂0．3～1．1，抗龟裂剂0．5～2．5。

B组分中各原料的质量份配比范围是：空心微珠9～33，保水剂0．5～o．9，增强纤维0．6～2，白水泥33～55，重质碳酸钙l0～30，石英粉20～40，硅灰石粉6～20。

有机高分子聚合物是固含量在45％～60％，最低成膜温度在0～5。C的丙烯酸酯共聚乳液，这些共聚乳液可以是丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯为主的共聚物弹性乳液，也可以选用纯丙、苯丙等乳液。

抗龟裂剂、润湿剂、消泡剂为德国科宁公司生产的水性涂料所用助剂。

填料由100～400目重质碳酸钙、120～400目石英粉、250～400目硅灰石粉、4258白水泥组成。

空心微珠规格为0．2～400um的经过特殊加工的轻质非金属多

功能材料，主要成分为Si02和Al203。

保水剂是分子量在15 000～40 000的甲基纤维素类产品。

增强纤维是长度为l～3 mm的聚丙烯腈纤维或PAN基碳纤维。聚丙烯腈纤维的截面形状为花生果状，纵向为平行圆柱形，长度为0．5～12 mm，细度为l．5～2．5 dtex，密度为l．18 9／cm3，抗拉强度在300 MPa以上，极限延伸率为14％～20％。

产品应用   本品为功能性建筑装饰涂料，具体用于内外墙打底及刮大白，尤其适用于墙体要求隔热、保温、耐高温、抗龟裂场所。

使用时，在施工现场将A组分和B组分按比例混合搅拌均匀即可进行批刮。

产品特性  本品原料易得，配比合理，提高了成品的固含量，使生产出的腻子可以保证足够的一次批刮厚度，同时还增强了墙体的隔热保温作用，有效防止了腻子层开裂，并能阻止墙体因温度及湿度的变化而产生的龟裂，进而减少涂层开裂的几率，改善了涂装系统的质量。

与传统的墙体腻子相比，本品具有无毒、厚质、快干、易打磨、附着力强、耐水性及流动性好等优点，适用范围广泛。