隔热保温抗裂腻子(2)

摘要：本文主要概述了隔热保温抗裂腻子(2) 的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 425#白水泥 聚合物粉末WS73S 1 250目空心微珠 400#重质碳酸钙 300#石英粉 | 25 4 10 31 27 |

制备方法   将以上各组分用捏合搅拌机充分搅拌l5～30 min，混合均匀成粉末状后，再转入造粒工序。通常可采用的造粒工艺有：

(1)挤压法，如真空压杆造粒、单(双)螺杆挤压造粒、滚筒挤压造粒、对滚齿轮造粒等。

(2)流化法，如沸腾干燥造粒工艺，利用热气流使物体处于流化态，同时喷入适量雾状粘结剂，使粉末附聚形成疏松的小颗粒，在一个容器内完成混合、造粒和干燥工序。

经过造粒工序，筛选出粒料成品，用防潮包装袋包装为成品。

原料配伍   本品中各组分质量份配比范围是：聚合物粉末2～5，空心微珠5～20，白水泥20～30，石英粉25～40，重质碳酸钙25～45，保水剂0．3～0.5，防流挂剂0．5～1，防龟裂剂0～1．5，分散剂0．1～0．5，消泡剂0．1～1，增强纤维0．3～1。

聚合物粉末是粉末状的丙烯酸酯的共聚物，这种聚合物粉末是经过特殊的处理工艺得到的丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯共聚物粉末，可以是、苯丙以及醋丙、醋叔等乳液干粉基料。

空心微珠规格为0．2～400um的经过特殊加工的轻质非金属多动能材料，主要成分为SiO2和Al2O3。

填料为425#白水泥、4008重质碳酸钙、3008石英粉。

助剂为：防龟裂剂Loxanol P；分散剂Hydropalat 760；消泡剂Dehydran l922；防流挂剂Lomar D。以上产品均来自Cognis公司。

保水剂是分子量在15 000～40 000的甲基纤维素类产品。

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 防龟裂剂Loxanol P(Cognis) 分散剂Hydropalat 760(Cognis) 消泡剂Dehydran l922(Cognis) 防流挂剂Lomar D(Cognis) 甲基纤维素醚(拜耳) 2 mm的聚丙烯腈纤维(路威2000) | 0.8 0.3 0.2 0.5 0.4 0.8 |

增强材料是长度为l～3 mm的聚丙烯腈纤维。该纤维的截面形状为花生果状，纵向为平行圆柱形，长度为0．5～12 mm，细度为1．5～2．5 dtex，密度为l．18 9／cm3，抗拉强度在300 MPa以上，极限延伸率为l4％～20％。

产品应用  本品为功能性建筑装饰涂料，具体用于内外墙打底及刮大白，尤其适用于墙体要求隔热、保温、耐高温、抗龟裂场所。

施工时，在粒料中以质量比掺入30％～40％的水，用机器或人工混合搅拌均匀，调整到适当黏度即可进行批刮。

产品特性   本品原料易得，配比合理，提高了成品的固含量，使生产出的腻子可以保证足够的一次批刮厚度，同时还增强了内外墙的隔热保温作用，有效防止了腻子层开裂、粉化，并能阻止墙体因温度及湿度的变化而产生的龟裂，进而减少涂层开裂的几率，改善了涂装系统的质量。

与传统的墙体腻子相比，本品具有厚质、快干、易打磨、附着力强、耐水性佳、流动性好等优点，适用范围广泛。