隔热防渗防污外墙腻子

摘要：本文主要概述了隔热防渗防污外墙腻子的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

1．外墙腻子。

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 方解石粉 膨胀珍珠岩粉 空心微珠 纳米碳酸钙 滑石粉 煅烧高岭土 超细硅酸铝 氟硅乳液 | 35 3 10 6 5 2 2 20 | 32 4 9 8 5 2 3 19 |

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# |
| 粉红色无机颜料 米黄色无机颜料 水 助剂 | 0.1 — 15 1.9 | — 0.1 16 1.9 |

2．助剂。

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 消泡剂BYK一34型 湿润剂P200 分散剂阴离子型聚羧酸盐 防腐剂KATHONLXE 增塑剂邻苯二甲酸二丁酯 | 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 |

制备方法

(1)将蒸馏水、氟硅乳液放入反应釜中搅拌5 min。

(2)将无机颜料放入反应釜中搅拌10 min。

(3)将方解石粉、膨胀珍珠岩粉、空心微珠、纳米碳酸钙、滑石粉、煅烧高岭土、超细硅酸铝放入反应釜中搅拌30 min，停20 min进行反应聚合。

(4)放入助剂搅拌30 min，停lo min，再搅拌lo min。

(5)将上述物料放人研磨机中研磨。

(6)将产品分装、包装即可。

原料配伍  本品中各组分质量份配比范围是：方解石粉25～35，膨胀珍珠岩粉2～6，空心微珠5～10，纳米碳酸钙(粒径为15～30 nm)4～8，滑石粉2～5，煅烧高岭土l～3，超细硅酸铝l～3，氟硅乳液l5～30，水l0～20，助剂1．5～4，无机颜料0．1～0．2。

助剂中各组分质量份配比范围是：消泡剂0．2～0．4，湿润剂0．6～0.8，分散剂0．3～0.6，增塑剂0．1～0.5，防腐剂0．3～0.8。

产品应用  本品为建筑涂料，是用于建筑物外墙的护墙装饰腻子。

产品特性   本品具有优越的隔热性能，附着力强，防渗防污性能突出；施工简单，使用寿命长，将本品用专用刮刀分2～4次批刮于外墙表面，其饰面光滑坚硬，墙面防水、洁净，同时几乎隔绝太阳热能，使居室在夏日保持凉爽。