环保型建筑腻子粉

摘要：本文主要概述了环保型建筑腻子粉的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

|  | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 原 料 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
| 建筑石膏 | 68.96 | 77.3 | 85 | 60 | 81.5 | 65 | 71.39 |
| 复合 缓凝剂 | 柠檬酸 骨胶 | 0.1 0.2 | 0.15 0.1 | 0.1 0.2 | 0．O5 10.25 | 0.2 0.1 | 0.1 0.1 | 0.05 0.25 |
| 复合 保水剂 | 甲基纤维素醚 羟丙基甲基纤维素醚 羧甲基纤维素醚 膨润土 | 0.1 —— —— 4 | —— 0.2 —— 5.7 | —— —— 0.1 6.25 | 0.05 —— —— 8 | —— 0.2 —— 3 | 0.05 —— —— 10 | —— —— 0.2 7.45 |
| 水溶 性胶粉 | 乙烯一醋酸乙烯共聚 乳胶粉 聚乙烯醇胶粉 改性木薯淀粉 | 0.25 —— — | —— 0.85 —— | 0.25 —— —— | —— —— 2.5 | — — 2.5 | —— 1 —— | 0.1 —— — |
| 填料 | 双飞粉 滑石粉 | 26.39 | —— 15.7 | 8.1 —— | 29.15 | 12.5 —— | 23.75 | 20.56 |

制备方法   将以上各组分混合搅拌均匀即可。

原料配伍  本品中各组分质量份配比范围是：建筑石膏60～85，复合缓凝剂0．15～0．5，复合保水剂3．05～10．2，水溶性胶粉0．1～3，填料5～30。

复合缓凝剂中各组分质量份配比范围是：柠檬酸0．O5～o．2，骨胶0．1～O．3。

复合保水剂中各组分质量份配比范围是：甲基纤维素醚或羧甲基纤维素醚或羟丙基甲基纤维素醚0．05～O．2，膨润土3～10。

建筑石膏可以是下列中的一种：天然石膏制备的建筑石膏、磷石膏制备的建筑石膏、脱硫石膏制备的建筑石膏。

产品应用  本品为建筑物内墙腻子。

产品特性   本品采用膨润土与纤维素醚复合保水技术，不但降低了材料成本，而且改善了保水性能；成品为单组分固体粉末状，使用方便，不含有毒物质，符合环保要求；施工性能好，施工周期短，粘结强度高，腻子表面细腻光滑。