环保型抗静电防裂腻子粉

摘要：本文主要概述了环保型抗静电防裂腻子粉的原料配比、制备方法、原料配伍、产品应用、产品特性等。

原料配比

| 原 料 | 配比(质量份) |
| --- | --- |
| 425#白水泥 聚合物粉末24—88P 500目导电云母粉 400目石膏粉 500目钠基膨润土 120目石英粉 400目滑石粉 防龟裂剂Loxanol P 分散剂Hydropalat 760 消泡剂Dehydran l922 甲基纤维素醚 2mm增强纤维 | 25 4 24 5 10 23 7 0.8 0.3 0.2 0.4 0.5 |

制备方法  将以上各组分烘干后用捏合搅拌机充分搅拌l5～30 min，混合均匀粉末组分，用防潮包装袋包装为成品。

原料配伍 本品中各组分质量份配比范围是：聚合物粉末2～5，导电材料15-。35，白水泥20～30，石膏粉3～8，膨润土5～15，石英粉15～35，滑石粉5～15，保水剂0．3～0.5，防龟裂剂0～1．5，分散剂0．1～0．5，消泡剂0．1～1，增强纤维0．3～0.8。

聚合物粉末是丙烯酸酯类、醋酸乙烯酯类弹性或非弹性共聚物乳液干粉，如纯丙、苯丙以及醋丙、醋叔等弹性或非弹性乳液干粉基料等，也可以采用聚乙烯醇类树脂于粉。

导电材料为100～800目的复合导电云母粉、导电氧化锌、导电炭黑、石墨等。

填料为425#白水泥、250~ 500目石膏粉、300～800目蒙脱石类钠基膨润土、l20~400目石英粉、250～400目滑石粉等。

助剂包括防龟裂剂、分散剂、消泡剂，均为德国科宁(Cognis)公司生产。

保水剂可以是分子量在15 000～40 000的甲基纤维素类产品。

增强纤维是长度为l～3mm的聚丙烯腈纤维或碳纤维，。

产品应用 本品是用于建筑墙体的功能性腻子粉，特别适用在对静电有特殊要求的场所，是与抗静电涂料配套使用的墙体打底专用的腻子粉。

使用时，在施工现场，向腻子粉中以质量比掺入40％的水，用机器或人工混合搅拌均匀，调整到适当黏度即可进行批刮。

产品特性 本品所选用的原料中添加了具有抗静电作用的导电材料、抗渗填料和防龟裂作用增强纤维，同时还匹配了高质量的添加剂，使得生产出的腻子在保证基本性能的同时，具有较好的耐水及防龟裂性，可以保证足够的一次批刮厚度及有效的抗静电效果。

与传统的墙体腻子相比，本品具有屏蔽电磁干扰、防止吸附灰尘等抗静电功能特性，而且还具有无污染、无毒、无刺激、厚质、快干、耐水、易打磨、附着力强等优点；与通用的油性导电腻子相比，本品完全采用水性基材，不含有机溶剂及有害有机物，符合环保要求，而且为单组分粉末形态，包装运输方便。